ИНН 772345980943

Юридический адрес: 109559, РФ, г. Москва, ул. Ставропольская, дом 70, кв. 113                                  Фактический адрес: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Академика Жукова, 7

Тел, факс: +7 (495) 228-79-25, моб. +7 (916) 451-51-91

E-mail: alliance-ltd@narod.ru

WEB-сайт: www.alliance-ltd.narod.ru

______________________________________________________________________________________________________________________________

ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ФИБРОВОЛОКНО (ФИБРА, ВСМ)

### Предлагаем к поставке армирующую добавку для любых бетонных изделий - полипропиленовую фибру (фиброволокно) ВСМ. Расход: от 0,6 до 0,9 кг на 1 куб.м. бетона или раствора. За счет добавления фибры улучшаются такие показатели, как:

### ***  вибростойкость, гидростойкость, морозостойкость (некоторые производители также считают  полипропиленовую фибру альтернативой воздухововлекающим добавкам)

### ***  исключается появление пластических деформаций, трещин, отслаивание поверхности, существенно снижается образование усадочных микротрещин (которые со временем имеют тенденцию перерастать в макротрещины)

### ***  снижается водопроницаемость и водопоглощение бетона за счет блокировки волокнами фибры капилляров бетона. Вследствие этого уменьшается коррозия стальной арматуры

### ***  повышается устойчивость к истиранию (износостойкость), прочность на сжатие и на изгиб - примерно на 10%

### ***  существенно уменьшается количество брака при производстве и транспортировке готовых изделий.

***   повышается ударопрочность, при разрушении бетона под нагрузкой не наблюдается отделение осколков, осколки остаются связанными между собой полипропиленовыми волокнами

Фибра используется при проведении любых видов работ, связанных с применением цементно-песчаных, штукатурных смесей, в производстве бетонных изделий, в.т.ч. изделий из пенобетона. Фиброволокно используют для предотвращения трещинообразования, с целью уменьшения себестоимости, сокращения сроков производства и повышения качества готовых изделий. Положительный практический результат достигается за счет эффекта 3D-армирования, стабилизации процесса дегидратации водоцементной смеси, повышения плотности поверхностного слоя, снижения водогазопроницаемости.

Способ применения полипропиленового фиброволокна:

а)   Фибру засыпают в бетоно - или растворосмеситель (миксер) в сухую смесь перед добавлением воды (для более качественного распределения волокон необходимо засыпать фибру частями в щебень во время перемешивания. 
    б)   Фибра добавляется небольшими порциями в бетон при замесе непосредственно в миксер, время перемешивания около 15 минут. Полипропиленовая фибра полностью совместима с добавками в бетон и растворы. Бетон и растворы, армированные фиброй, можно подавать насосом и торкретировать.

Фибра поставляется в:

- полипропиленовых мешках по 10 кг

- полипропиленовых мешках по 18 кг (20 уп по 900 грамм или 30 уп по 600 грамм)

С уважением,

ИП Фикачев В.Н.

Тел. многокан. +7 (495) 228-79-25 Моб. +7 (916) 451-51-91

E-mail: alliance-ltd@narod.ru

WEB: http://alliance-ltd.narod.ru

ИНН 772345980943

Юридический адрес: 109559, РФ, г. Москва, ул. Ставропольская, дом 70, кв. 113                                  Фактический адрес: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Академика Жукова, 7

Тел, факс: +7 (495) 228-79-25, моб. +7 (916) 451-51-91

E-mail: alliance-ltd@narod.ru

WEB-сайт: www.alliance-ltd.narod.ru

______________________________________________________________________________________________________________________________

Основные физико-механические свойства полипропиленового фиброволокна.

| Материал | Чистый полипропилен С3Н6 + замасливатель |
| --- | --- |
| Тип | Мультифиламентная |
| Длина волокна | 6 мм, 12 мм, 18 мм |
| Диаметр волокна | 10-15 микрон |
| Форма | Круглая |
| Поверхность | Покрыта специальным составом, способствующим рассеиванию и сцеплению с цементным раствором |
| Плотность (кг/дм³)при 20 ºС | 0,91 г/см3 |
| Модуль упругости (кг/мм²) | 570 |
| Удлинение при разрыве | 250 |
| Адсорбция | Нет |
| Электропроводность | Незначительная |
| Температура размягчения | 160 оС |
| Температура Воспламенения | >320 ºС |
| Стойкость сухого жара | <120 ºС |

### Нормы расхода и область применения фиброволокна

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ФИБРОВОЛОКНА | Фибра 6 мм | Фибра 12 мм | Фибра 18 мм | Рекомендуемые нормы расхода фибры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство пенобетона, полистиролбетона, ячеистых бетонов Стяжки цементно-песчаные, тротуары, отмостки и т.д. | + | + | + | 0.6 - 0.9 кг/м3 |
| Мосты, автомагистрали, аэродромы, тяжелые конструкции, находящиеся под нагрузкой | - | + | + | 0.9 – 1.2 кг/м3 |
| Автостоянки, наружные площадки, автодороги, несущие небольшие нагрузки | - | + | + | 0.9 – 1.2 кг/м3 |
| Промышленные и бытовые бетонные полы под шлифовку | + | + | - | 0.9 – 1.2 кг/м3 |
| Средненагруженные конструкции, индустриальные полы и т.д. | - | + | + | 0.9 – 1.2 кг/м3 |
| Гидротехнические сооружения (маяки, дамбы, водохранилища, пристани и т.д.) | - | + | + | 0.9 – 1.2 кг/м3 |
| Декоративные печатные и отливаемые изделия из гипса, бетона и т.д. | + | + | - | 0.4 – 0.8 кг/м3 |
| Фибробетон, фибропенобетон (используется в местах повышенной сейсмоактивности) | + | + | + | 0.6 - 0.9 кг/м3 |
| Строительные растворы, сухие смеси и штукатурка | + | + | - | 0.6 - 0.9 кг/м3 |

Цена с учетом НДС (указана за 1 килограмм)

| МАРКА | УПАКОВКА | ЦЕНА РОЗН. (от 10 кг.) | ЦЕНА ОПТ. (от 100 кг.) | ЦЕНА ОПТ (от 300 кг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСМ 6 мм | 10 или 18 кг. / меш. | От 208 рублей / 1 кг. |
| ВСМ 12 мм | 10 или 18 кг. / меш. |  |
| ВСМ 18 мм | 10 или 18 кг. / меш. |  |

### Действует доставка во все регионы России!