Группа компаний Альянс-Еврострой Тел, факс: +7 (495) 724-40-38 E-mail: alliance-ltd@narod.ru http://alliance-ltd.narod.ru/

### Полусухая стяжка с фиброволокном.

Проблема выравнивания пола (особенно при большой толщине, при прокладки коммуникаций или при слабых перекрытиях) перед финишной отделкой (настилкой паркета, ламината, линолеума, спортивных покрытий) хорошо известна. Необходимо получить идеально плоскую поверхность, обладающую определенными прочностными, характеристиками, без трещин. При этом технология работ должна быть высокопроизводительной, а стоимость материалов минимальной. 

Предлагаем Вашему вниманию современную немецкую технологию по устройству полов на промышленных и гражданских объектах. С помощью использования техники по укладке полов можно добиться следующих преимуществ производства:

- Идеально ровные полы. Стяжка сделанная по этой технологии не требует дополнительного выравнивания, поэтому является идеальным основанием под плитку, паркет, линолеум, полимер, пробку. Это возможно из-за уплотнения смеси затирочной машиной в момент укладки, что позволяет избежать пустот в стяжке

- Быстрота укладки - качественно и большие площади за один день (одна бригада делает 150-500 м2 в смену)

- Благодаря данной технологии, в песчано-цементном растворе содержится небольшое количество воды, необходимое только для гидратации цемента. Это свойство в дальнейшем дает возможность избежать усадки стяжки, не вызывает трещинообразование.

- Марка стяжки 175 кг\см2

- Подача смеси без использования бетононасоса на высоту по вертикали до 80 м, по горизонтали до 150 м.

- При производстве полов возможна укладка электрического кабеля, следовательно не нужны дополнительные затраты при устройстве теплых полов.

- Данные полы уже через 12 часов выдерживают пешеходную нагрузку, а через 94 часа в данном помещении можно приступать к отделочным работам.

- Используя данную технологию можно делать основание под мягкую кровлю.

- Конкурентная стоимость работ при любой толщине стяжки и армировании стяжки полипропиленовым фиброволокном, исключая стальную сетку.

### Технология укладки полусухой стяжки с фиброй

1. Укладка изоляции на подготовленное основание. 

2. Установка по периметру комнаты демпферной ленты

3. Приготовление цементно-песчаной смеси с добавлением полипропиленовой фибры: 

Для получения максимально прочного цементно-песчаного камня с минимальным содержанием пор, с минимальной усадкой и, как следствие, высокой трещиностойкостью содержание воды в цементно-песчаном растворе должно быть достаточной только для гидратации цемента. Водоцементное соотношение с учетом удобоукладываемости смеси выбрано 0.3.  Приготовление раствора полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке. 

Материалы: 
1)  Песок морской сеяный, модуль крупности 2.6 - 3, естественной влажности фракции до 5мм 
2)  Цемент - портландцемент ПЦ – 400 Д0 
3)  Фиброволокно и пластифицирующая добавка «АрмМикс Термоласт» или «АрмМикс Суперпласт» 
Смешивание раствора происходит механическим способом в пневмонагнетателе 

Операции:
В работающую мешалку засыпается песок в количестве 120 литров(объемное дозирование) 
Добавляется фиброволокно в количестве 120 - 150 гр. 
Засыпается цемент 50 кг. 
Заливается вода 15 литров + Пластификатор «АрмМикс Суперпласт» (из расчета 1 литр пластификатора на 1 куб.м. раствора) либо для повышения марочной прочности пластификатор «АрмМикс Термопласт» (1 литр на 100 кг цемента)
Закрывается герметичный затвор 
Материал перемешивается в течение 3-х минут 
Затем сжатым воздухом раствор подается по шлангам к месту укладки 
Расстояние подачи на высоту до 70 м. по горизонтали 120 м.

4. Укладка смеси 
Поданная сжатым воздухом смесь согласно установленным маякам распределяется по поверхности основания. 
Перед укладкой (по желанию клиента) для обеспечения гидроизоляции междуэтажных перекрытий стыки обрабатываются проникающей гидроизоляционной сухой смесью «Арммикс-Гидро-ШБ». Вдоль периметра стен также можно уложить звукоизолирующую ленту. 
Средняя толщина стяжки как правило составляет 50 мм. 


5. Затирка 
Свежеуложенная по отметкам стяжка затирается заглаживающей машиной для дополнительного финишного выравнивания поверхности и упрочнения верхнего слоя. Обеспыливание верхнего слоя стяжки осуществляется с помощью специального грунта для бетонных полов «АрмМикс Грунт Гидрофобный». Также «Грунт Гидрофобный» придаёт упрочняющие, антисептические и водоотталкивающие свойства внутренним и наружным бетонным полам.  


6. Уход 
При наличии сквозняков стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой в течение последующих суток для обеспечения наилучшего влажностного режима созревания цементного камня. Либо возможен легкий пролив поверхности пола небольшим кол-вом воды. 
Через 12 часов стяжка выдерживает пешеходную нагрузку. Через 94 часа возможна укладка покрытия.

#### Полипропиленовая фибра как альтернатива противоусадочной стальной сетке

Как известно, стяжка - это смесь цемента и песка, которая располагается поверх бетонной основы и служит для выравнивания пола на определенном уровне, а также для создания качества поверхности, необходимого для нанесения финишного покрытия. Ее основная функция - получение ровной, гладкой несущей поверхности, которая затем покрывается ковровым покрытием, ламинатом или плиткой и никогда не остается открытой в период эксплуатации. 
    Применение полипропиленовой фибры в стяжках и растворах позволяет получить немало дополнительных преимуществ по сравнению с использованием обычной стальной сетки. 
    Полипропиленовая фибра значительно снижает трещинообразование на ранней стадии усадки, тогда как функция противоусадочной стальной сетки - снижение развития усадочных трещин на поверхности стяжки и удержание материала с уже появившимися трещинами. 
    Другими словами, стальная сетка работает только тогда, когда стяжка трескается. Не случайно британский стандарт BS 8204 препятствует использованию стальной сетки в стяжках полов и рекомендует полипропиленовую фибру в качестве приемлемой альтернативы. 
    При этом учитывается, что стальная сетка c течением времени теряет свои свойства в стяжке, в то время как полипропиленовая фибра сохраняет свои преимущества в течение всего периода эксплуатации. К тому же избыток воды в стяжке может привести к ее отделению, что становится причиной движения стальной сетки к поверхности (это явление известно как расслаивание). 
    Таким образом, есть все основания отказаться от использования противоусадочной стальной сетки для стяжек и наливных полов, ее хранения и перевозки. Тем более, что полипропиленовая фибра может вводиться как на растворном узле, так и на стройплощадке. Она позволяет легко наносить и уплотнять раствор, улучшает его характеристики при прокачивании. 
    Произведенная под строгим контролем смесь компонентов должна содержать хорошо отградуированный, отмытый песок, портландцемент, полипропиленовые волокна - фибру. Соответствующая пластифицирующая (водоудерживающая) добавка упрочнитель-пластификатор «АрмМикс Термопласт» (расход 3-4 л. на 1 куб.метр) либо суперпластификатор «АрмМикс Суперпласт» (расход 1 л. на 1 куб. метр) позволит получить нужное время работы с материалом (обычно 3-5 часов) с момента затворения. Вода добавляется для получения полусухой консистенции в целях легкой укладки и необходимого уплотнения. 
    Существенным преимуществом стяжки с фиброй является то, что она не поддерживает горения. Необходимо учитывать и влияние низких температур: в зимних условиях надо принимать меры против замораживания (при этом в смесь не вводятся противоморозные добавки). Следует также иметь ввиду, что хотя стяжка с фиброй является инертным материалом и совместима со всеми строительными материалами, однако во влажном состоянии цементосодержащие продукты могут активно воздействовать на нежелезистые металлы, например, на алюминий. 
    В процессе эксплуатации не возникает проблем, если правильно подобранная смесь используется по назначению: стяжка с фиброй не предусмотрена в качестве финишного покрытия и служит лишь базой для конечной обработки (наливной пол, паркет, ламинат, ковролин, линолеум и т.д.).

По вопросу работ по устройству стяжки звоните нам на многоканальный телефон +7 (495) 724-40-38

По вопросу закупки материалов для стяжки пола звоните нам на +7 (495) 228-79-25